Эффект заместителей катиона трифенилсульфониевых солей на их физико-химические свойства в составе композиции фоторезиста

Сидельцев Максим Евгеньевич, Кузнецова Н.А., Лолаева А.В., Кузнецов И.Е., Заморецков Д.С., Аккуратов А.В.

Аннотация

Одним из ключевых факторов развития микроэлектронной промышленности на протяжении последних нескольких десятилетий было усовершенствование технологии литографического процесса с использованием фоторезистов [1]. Одним из ключевых компонентов фоторезиста, определяющим эффективность процесса литографии, является фотогенератор кислоты (ФГК), который под действием света разрушается с образованием кислоты, что в последствие приводит к возможности растворения фоторезиста в щелочном проявителе.

Наиболее эффективными ФГК считаются трифенилсульфониевые соли сильных кислот, таких, как трифторметан- и перфторбутансульфокислота [2]. Однако данных об эффективности генерации кислоты этими соединениями недостаточно. В литературе отсутствуют систематические исследования влияния структурных факторов на спектральную чувствительность к актиничному излучению и квантовые выходы генерации кислоты, важные для практического использования. В данной работе были исследованы соли трифенилсульфония и его трет-бутил-замещенных производных (I) – (III) (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Химическая структура ФГК (I) – (III)

Был оценен коэффициент молярной экстинкции с помощью электронной спектроскопии поглощения для каждого соединения. В матрице пленкообразующего полимера фотогенераторы кислоты на основе солей трифенилсульфония и его трет-бутил-замещенных производных находятся в мономерном состоянии и имеют близкие коэффициенты молярной экстинкции на длине волны излучения эксимерного лазера на ArF (193 нм) – 64 000 см-1∙М-1. При переходе к длине волны 248 нм (лазер на эксимерах KrF) спектральная чувствительность фотогенераторов снижается в 3–5 раз.

Квантовые выходы ФH+ определены при облучении светодиодным источником излучения с длиной волны 257 нм, моделирующим условия эксимерного лазера на KrF (248 нм). Введение трет-бутильных заместителей в катион трифенилсульфония приводит к разнонаправленным изменениям показателя поглощения на длине волны 248 нм и ФH+. Так, поглощение при замещении увеличивается, ФH+ – снижается (ФH+= 0,59, 0,46 и 0,30 для солей трифенилсульфония, его моно- и три-замещенного производного, соответственно). При этом светочувствительность фоторезиста с ФГК этого ряда и константа скорости фотогенерации кислоты в пленке фоторезиста (параметр Дилла С) увеличиваются, поскольку снижение ФH+ компенсируется увеличением поглощения фотогенератором актиничного излучения (1 – T).

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (122111700041-8).

Литература:

1.	Okoroanyanwu U. Chemistry and lithography. – SPIE, 2010.

2.	Кузнецова Н. А., Малков Г. В., Грибов Б. Г. Фотохимические генераторы кислоты. Применение и современное состояние разработок //Успехи химии. – 2020. – Т. 89. – №. 2. – С. 173-190.